КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ  КС-ОКГ – оптический кабель без бронепокровов

СООТВЕТСТВУЕТ СТ ТОО 41021646-38-2008

на 24 оптических волокна

(6 модулей по 4 волокон)

Технические характеристики

- предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от - 40°С до + 60°С или от  - 60°С до + 60°С;

- устойчивость к циклической смене температур (не менее двух циклов) от - 40°С до + 60°С;

- допустимая относительная влажность при температуре +35ºС – до 98%;

- оптические параметры волокна представлены в таблице;

- наружная оболочка устойчива к воздействию УФ излучения;

- оптическое волокно – согласно ITU-T Rec. G.652 (В, С или D), ITU-T Rec. G.655 или ITU-T Rec. G.651;

- максимальное растягивающее усилие – до 2700 Н;

- максимальная раздавливающая нагрузка – 0,4 кН/см;

- минимальный радиус изгиба кабеля не менее 20-кратного наименьшего размера кабеля;

- наружный диаметр кабеля – от 11,1 мм;

- масса кабеля – от 97 кг/км;

- строительная длина кабеля, не менее – 6000 метров.

Структура кабеля

– оптическое волокно одномодовое или многомодовое

–  анизотропный заполнитель (гель);

– оболочка оптического модуля (PBT);

– ЦСЭ (стеклопластик FRP или стальная оцинкованная проволока);

– оптические модули и кордели скручены SZ-скруткой вокруг ЦСЭ;

– количество модулей – 6;

– количество волокон – 24;

– поверх скрученного сердечника наложена водонабухающая лента;

– сердечник кабеля скреплён синтетическими нитями;

– оболочка кабеля из светостабилизированного ПЭ;

– цвет оболочки чёрный.

Применение.

Кабель марки КС-ОКГ предназначен для прокладки в зданиях, в кабельной канализации, при отсутствии опасности механических повреждений, а также в защитных полиэтиленовых трубах методом пневмозадувки, при отсутствии возможности затопления на длительный срок, в условиях повышенных электромагнитных полей (в исполнении с диэлектрическим ЦСЭ или с экраном из алюмополиэтиленовой ленты). Возможна эксплуатация кабеля как внутриобъектового в исполнении с наружной оболочкой из самозатухающего ПЭ или ПВХ пластиката (в маркировке кабеля добавляется «нг»: КС-ОКГнг). Кабель КС-ОКГ должен быть без металлических элементов.

Геометрические параметры волокна

| Параметры | Тип оптического волокна |
| --- | --- |
|  | SM (одномодовый) |
|  | ITU-T Rec. G. 652 |
| Диаметр сердцевины ОВ, мкм | - |
| Диаметр оболочки ОВ, мкм | 125±1 |
| Некруглость оболочки ОВ, %, не более | 1,0 |
| Неконцентричность сердцевины и оболочки ОВ, мкм не более | 0,5 |
| Неконцентричность модового поля и оболочки ОВ, мкм, не более | 0,5 |
| Диаметр модового поля, мкм, на длине волны: - 1310 нм - 1550 нм | 9,2±0,4 10,5±1,0 |
| Диаметр защитного покрытия | 245±5 |

Геометрические параметры волокна

| Параметры | Значение оптического параметра |
| --- | --- |
|  | Рекомендации ITU-T |
|  | SM (одномодовый) |
|  | G.652 |
| 1. Рабочая длина волны, нм | 1310 – 1550 |
| 2.Коэффициент затухания ОВ на длине волны, дБ/км, не более |  |
| 1310 нм | 0,36 |
| 1550 нм | 0,22 |
| 3. Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более | 1260 |
| 4. Длина волны нулевой дисперсии, нм, в пределах | 1300-1324 |
| 5. Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин волн, пс/нм2*км, не более |  |
| 1285-1330 нм | 0,093 |
| 1525-1575 нм | - |
| 6. Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км), не более в диапазоне длин волн: |  |
| 1285-1330 нм | 3,5 |
| 1530-1565 нм | 18 |
| 7. Числовая апертура | - |
| 8. Дисперсия поляризованной моды пс/км1/2, не более | 0,2 |

КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ  КС-ОКГ – оптический кабель без бронепокровов

СООТВЕТСТВУЕТ СТ ТОО 41021646-38-2008

на 8 оптических волокна

(2 модуля по 4 волокон)

Технические характеристики

- предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от - 40°С до + 60°С или от  - 60°С до + 60°С;

- устойчивость к циклической смене температур (не менее двух циклов) от - 40°С до + 60°С;

- допустимая относительная влажность при температуре +35ºС – до 98%;

- оптические параметры волокна представлены в таблице;

- наружная оболочка устойчива к воздействию УФ излучения;

- оптическое волокно – согласно ITU-T Rec. G.652 (В, С или D), ITU-T Rec. G.655 или ITU-T Rec. G.651;

- максимальное растягивающее усилие – до 2700 Н;

- максимальная раздавливающая нагрузка – 0,4 кН/см;

- минимальный радиус изгиба кабеля не менее 20-кратного наименьшего размера кабеля;

- наружный диаметр кабеля – от 11,1 мм;

- масса кабеля – от 97 кг/км;

- строительная длина кабеля, не менее – 6000 метров.

Структура кабеля

– оптическое волокно одномодовое или многомодовое

–  анизотропный заполнитель (гель);

– оболочка оптического модуля (PBT);

– ЦСЭ (стеклопластик FRP или стальная оцинкованная проволока);

– оптические модули и кордели скручены SZ-скруткой вокруг ЦСЭ;

– количество модулей – 2;

– количество волокон – 4;

– поверх скрученного сердечника наложена водонабухающая лента;

– сердечник кабеля скреплён синтетическими нитями;

– оболочка кабеля из светостабилизированного ПЭ;

– цвет оболочки чёрный.

Применение.

Кабель марки КС-ОКГ предназначен для прокладки в зданиях, в кабельной канализации, при отсутствии опасности механических повреждений, а также в защитных полиэтиленовых трубах методом пневмозадувки, при отсутствии возможности затопления на длительный срок, в условиях повышенных электромагнитных полей (в исполнении с диэлектрическим ЦСЭ или с экраном из алюмополиэтиленовой ленты). Возможна эксплуатация кабеля как внутриобъектового в исполнении с наружной оболочкой из самозатухающего ПЭ или ПВХ пластиката (в маркировке кабеля добавляется «нг»: КС-ОКГнг). Кабель КС-ОКГ должен быть без металлических элементов.

Геометрические параметры волокна

| Параметры | Тип оптического волокна |
| --- | --- |
|  | SM (одномодовый) |
|  | ITU-T Rec. G. 652 |
| Диаметр сердцевины ОВ, мкм | - |
| Диаметр оболочки ОВ, мкм | 125±1 |
| Некруглость оболочки ОВ, %, не более | 1,0 |
| Неконцентричность сердцевины и оболочки ОВ, мкм не более | 0,5 |
| Неконцентричность модового поля и оболочки ОВ, мкм, не более | 0,5 |
| Диаметр модового поля, мкм, на длине волны: - 1310 нм - 1550 нм | 9,2±0,4 10,5±1,0 |
| Диаметр защитного покрытия | 245±5 |

Геометрические параметры волокна

| Параметры | Значение оптического параметра |
| --- | --- |
|  | Рекомендации ITU-T |
|  | SM (одномодовый) |
|  | G.652 |
| 1. Рабочая длина волны, нм | 1310 – 1550 |
| 2.Коэффициент затухания ОВ на длине волны, дБ/км, не более |  |
| 1310 нм | 0,36 |
| 1550 нм | 0,22 |
| 3. Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более | 1260 |
| 4. Длина волны нулевой дисперсии, нм, в пределах | 1300-1324 |
| 5. Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин волн, пс/нм2*км, не более |  |
| 1285-1330 нм | 0,093 |
| 1525-1575 нм | - |
| 6. Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км), не более в диапазоне длин волн: |  |
| 1285-1330 нм | 3,5 |
| 1530-1565 нм | 18 |
| 7. Числовая апертура | - |
| 8. Дисперсия поляризованной моды пс/км1/2, не более | 0,2 |

Кабель с броней из стальных оцинкованных проволок типа КС-ОКБ на 24 оптических волокон (6 модулей по 4 волокна)

Технические характеристики:

- кабель оптический с броней из стальных оцинкованных проволок в соответствии с СТ ТОО 41021646-38-2008;

- предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от - 40 °С до + 60 °С;

- устойчивость к циклической смене температур (не менее двух циклов) от - 40 °С до + 60 °С;

- допустимая относительная влажность при температуре 35 ºС – до 98 %;

- электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки кабеля, измеренное между металлическими элементами кабеля и землей — не менее 2000 МОм х км;

- наружная оболочка устойчива к воздействию УФ излучения;

- оптическое волокно – согласно ITU-T Rec. G.652 (В, С или D);

- максимальное растягивающее усилие – от 7000 до 20000 Н;

- максимальная раздавливающая нагрузка – 1 кН/см;

- минимальный радиус изгиба кабеля — не менее 20-ти кратного наименьшего размера кабеля;

- строительная длина кабеля, не менее – 4 км.

Структура кабеля:

- оптическое волокно одномодовое;

- анизотропный заполнитель (гель);

- оболочка оптического модуля (PBT);

- ЦСЭ (стеклопластик FRP или стальная оцинкованная проволока);

- количество модульных трубок – 6 (разного цвета);

- количество оптических волокон – 24;

- оптические модули и кордели скручены SZ-скруткой вокруг ЦСЭ;

- сердечник кабеля заполнен гидрофобным заполнителем и скреплён синтетическими нитями;

- внутренняя оболочка кабеля из ПЭ;

- повив стальных проволок;

- свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным заполнителем;

- наружная оболочка кабеля из светостабилизированного ПЭ;

- цвет оболочки — черный.

Применение

Кабель марки КС-ОКБ предназначен для прокладки ручным или механизированным способом в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, при наличии высоких требований по устойчивости к механическим нагрузкам, в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах или в воде при пересечении рек и болот.

Геометрические параметры волокна

| Параметры | Тип оптического волокна |
| --- | --- |
|  | SM (одномодовый) |
|  | ITU-T Rec. G. 652 |
| Диаметр сердцевины ОВ, мкм | - |
| Диаметр оболочки ОВ, мкм | 125±1 |
| Некруглость оболочки ОВ, %, не более | 1,0 |
| Неконцентричность сердцевины и оболочки ОВ, мкм не более | 0,5 |
| Неконцентричность модового поля и оболочки ОВ, мкм, не более | 0,5 |
| Диаметр модового поля, мкм, на длине волны: - 1310 нм - 1550 нм | 9,2±0,4 10,5±1,0 |
| Диаметр защитного покрытия | 245±5 |

Оптические параметры волокна

| Параметры | Значение оптического параметра |
| --- | --- |
|  | Рекомендации ITU-T |
|  | SM (одномодовый) |
|  | G.652 |
| 1. Рабочая длина волны, нм | 1310 – 1550 |
| 2.Коэффициент затухания ОВ на длине волны, дБ/км, не более |  |
| 1310 нм | 0,36 |
| 1550 нм | 0,22 |
| 3. Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более | 1260 |
| 4. Длина волны нулевой дисперсии, нм, в пределах | 1300-1324 |
| 5. Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин волн, пс/нм2*км, не более |  |
| 1285-1330 нм | 0,093 |
| 1525-1575 нм | - |
| 6. Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км), не более в диапазоне длин волн: |  |
| 1285-1330 нм | 3,5 |
| 1530-1565 нм | 18 |
| 7. Числовая апертура | - |
| 8. Дисперсия поляризованной моды пс/км1/2, не более | 0,2 |

Кабель с броней из стальных оцинкованных проволок типа КС-ОКБ на 8 оптических волокон (2 модуля по 4 волокна)

Технические характеристики:

- кабель оптический с броней из стальных оцинкованных проволок в соответствии с СТ ТОО 41021646-38-2008;

- предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от - 40 °С до + 60 °С;

- устойчивость к циклической смене температур (не менее двух циклов) от - 40 °С до + 60 °С;

- допустимая относительная влажность при температуре 35 ºС – до 98 %;

- электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки кабеля, измеренное между металлическими элементами кабеля и землей — не менее 2000 МОм х км;

- наружная оболочка устойчива к воздействию УФ излучения;

- оптическое волокно – согласно ITU-T Rec. G.652 (В, С или D);

- максимальное растягивающее усилие – от 7000 до 20000 Н;

- максимальная раздавливающая нагрузка – 1 кН/см;

- минимальный радиус изгиба кабеля — не менее 20-ти кратного наименьшего размера кабеля;

- строительная длина кабеля, не менее – 4 км.

Структура кабеля:

- оптическое волокно одномодовое;

- анизотропный заполнитель (гель);

- оболочка оптического модуля (PBT);

- ЦСЭ (стеклопластик FRP или стальная оцинкованная проволока);

- количество модульных трубок – 2 (разного цвета);

- количество оптических волокон – 8;

- оптические модули и кордели скручены SZ-скруткой вокруг ЦСЭ;

- сердечник кабеля заполнен гидрофобным заполнителем и скреплён синтетическими нитями;

- внутренняя оболочка кабеля из ПЭ;

- повив стальных проволок;

- свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным заполнителем;

- наружная оболочка кабеля из светостабилизированного ПЭ;

- цвет оболочки — черный.

Применение

Кабель марки КС-ОКБ предназначен для прокладки ручным или механизированным способом в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, при наличии высоких требований по устойчивости к механическим нагрузкам, в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах или в воде при пересечении рек и болот.

Геометрические параметры волокна

| Параметры | Тип оптического волокна |
| --- | --- |
|  | SM (одномодовый) |
|  | ITU-T Rec. G. 652 |
| Диаметр сердцевины ОВ, мкм | - |
| Диаметр оболочки ОВ, мкм | 125±1 |
| Некруглость оболочки ОВ, %, не более | 1,0 |
| Неконцентричность сердцевины и оболочки ОВ, мкм не более | 0,5 |
| Неконцентричность модового поля и оболочки ОВ, мкм, не более | 0,5 |
| Диаметр модового поля, мкм, на длине волны: - 1310 нм - 1550 нм | 9,2±0,4 10,5±1,0 |
| Диаметр защитного покрытия | 245±5 |

Оптические параметры волокна

| Параметры | Значение оптического параметра |
| --- | --- |
|  | Рекомендации ITU-T |
|  | SM (одномодовый) |
|  | G.652 |
| 1. Рабочая длина волны, нм | 1310 – 1550 |
| 2.Коэффициент затухания ОВ на длине волны, дБ/км, не более |  |
| 1310 нм | 0,36 |
| 1550 нм | 0,22 |
| 3. Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более | 1260 |
| 4. Длина волны нулевой дисперсии, нм, в пределах | 1300-1324 |
| 5. Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин волн, пс/нм2*км, не более |  |
| 1285-1330 нм | 0,093 |
| 1525-1575 нм | - |
| 6. Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км), не более в диапазоне длин волн: |  |
| 1285-1330 нм | 3,5 |
| 1530-1565 нм | 18 |
| 7. Числовая апертура | - |
| 8. Дисперсия поляризованной моды пс/км1/2, не более | 0,2 |

Назначение и технические характеристики

Защитной полиэтиленовой трубы (ПЭТ) Д-40мм

Назначение: Полиэтиленовая труба (ПЭТ-40мм), применяется при строительстве и эксплуатации  волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в качестве  герметичного кожуха, для  защиты кабелей с оптическими волокнами, от механических повреждении. Цвет ораньжевый - предупредительный.

Технические характеристики: Полиэтиленовая труба  изготовлена из полиэтилена высокой плотности низкого давления HDPE. Внешний диаметр - не более 40(+ -) 0,4мм. Толщина стенки составляет 3,5мм, в том числе внутреннее рифление или лубрикантный слой 0,2мм,  Стойкость к избыточному давлению соответствует 1,2 МПа (12 атмосфер).

ПЭТ-40мм является стойким к растягивающим усилиям (при прокладке кабелеукладчиками) не менее 6 кН. Относительное удлинение при растягивании не менее 350% согласно ГОСТ 11262 и п.8,4 ГОСТ 18599-2001 и является стойким к поперечной сжимающей нагрузке, не менее 0,4 кН\см.

Допустимый радиус  стационарного изгиба трубы - не менее 10-кратного наружного диаметра, допустимый  радиус  динамического изгиба, при температуре минус 10 градусов -  не менее 20-кратного наружного диаметра.

Защитная полиэтиленовая труба (ПЭТ-40мм) является стойкой:

-к удару твердой массой, энергией не менее 100 Н/м.

-к внешнему избыточному давлению 0,7 Мпа.

-к разрывным усилиям при замерзании проникшей внутрь воды и стойкой к сжатию при вмерзании в лед.

-к повреждению грызунами в соответствии с ГОСТ 9.057-75.

Соответствующие испытания могут быть проведены Заказчиком.

Столбик пластиковый

Техническая характеристика Заказчика

- Пластиковый столбик применяется для идентификации трассы ВОЛС на местности

- Столбик должен иметь гладкую поверхность, без выпуклостей и впадин в любом направлении, трещин, сколов и расслоений.

- Столбик должен быть изготовлен в трёхгранной форме, имеющей в сечении треугольник.

- Высота столбика: не менее 1,7 м

- Ширина грани: не менее 100 мм

- Толщина стенки: не менее 3 мм

- Масса изделия: не более 5 кг

- Столбик должен быть изготовлен из полимерного материала

- Столбик не должен поддерживать горение

- Глубина закладки в грунт - не менее 0,5 м. Рекомендуемая глубина закладки в грунт отмечается на столбике

- В нижней части столбика предусмотрено отверстие, в которое вставляется  пластиковая трубка  диаметром, не менее 20 мм, выполняющая роль антивандального устройства, препятствующая свободному изъятию столбика из грунта

- Трубка антивандальная,  длиной не менее 200мм,  поставляется  в  комплекте  со столбиком.

- Цвет столбика: белый

- На верхней части столбика должен быть сигнальный колпак  красного цвета

- Сигнальный колпак должен быть зафиксирован  на столбике с помощью клепок (допускается фиксация колпака на клей):

- Столбик должен быть стойким к влиянию внешних климатических факторов от минус 60 до плюс 60 °С. При нагревании столбика до температуры плюс 60 °С и охлаждении до температуры минус 60 °С он должен сохранять форму и размеры

- Сопротивление столбика на излом на расстоянии 0,7 м от поверхности земли должно быть не менее 2,5 кН

- Сырье, применяемые для изготовления столбика, должны иметь паспорт качества, сертификаты соответствия или другую сопроводительную документацию, подтверждающую соответствие поставленного сырья нормативным требованиям

- Срок службы столбиков не менее 10 лет и гарантийный срок информационных надписей не менее 3 лет

- Столбики упаковываются в количестве 3 шт (1 комплект) в групповую упаковку из полиэтиленовой пленки, предотвращающую их свободное перемещение и повреждение при транспортировке. При этом каждый столбик перед этим упаковывается в индивидуальную бумажную упаковку

- Внешний вид пластикового столбика изображенного с трех сторон и необходимые надписи на нем представлены ниже:

- Синий цвет на столбике и логотип  АО «Казахтелеком» должен соответствовать следующей цветной кодировке RGB: R 0; G 133; B 207

- Перед  поставкой столбиков, предоставить проект дизайна столбика для утверждения

Дополнительные данные * отсутствуют

Ввод кабельный JM-SIM-12SO57SB

Предназначен для фиксации и герметизации кабеля, находящегося в защитной пластмассовой трубе. Препятствует проникновению воды внутрь задействованного трубопровода.

Характеристики:

1) водонепроницаемая пластиковая конструкция;

2) простота установки;

3) допускается многоразовое использование;

4) может монтироваться в трубу с уже установленным кабелем;

5) полностью разборная конструкция;

6) не подвержен химическому воздействию;

7) для установки не требуется специальный инструмент;

8) исключает повреждения кабеля краями трубы;

9) фиксатор резьбы из пластика - прозрачного цвета;

10) наличие заводской надписи на кабельном вводе обязательно;

11) диаметр кабеля минимальный – 9 мм;

12) диаметр кабеля максимальный – 14,5 мм;

13) внутренний диаметр защитной пластмассовой трубы минимальный – 31 мм;

14) внутренний диаметр защитной пластмассовой трубы максимальный – 34,5 мм.;

15) внешний диаметр защитной пластмассовой трубы - 40 мм;

16) Вес не более 80 гр;

17) Габариты (Д*Ш*В) не более 0,05*0,05*0,07 м.

Лента  предупредительная. Предназначено  для  идентификации кабеля связи.

Технические требования и характеристики:

1) Цвет: оранжевый;

2) Текст на ленте:  «Не копать! Волоконно-оптический кабель АО «Казахтелеком»;

3) Ширина ленты: 50 мм;

4) Толщина ленты не менее 300 мкм;

5) Лента должна поставляться в рулонах;

Муфта оптическая укомплектованная на 96 волокон

Технические требования:

Проходная горизонтальная оптическая муфта для волоконно-оптического кабеля применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий. Эту муфту можно использовать внутри помещений/подвалах, для воздушных линий, для крепления к стене, реже для закладки в землю и в кабельной канализации.

Проходная муфта выполнена в горизонтальном исполнении и имеет 6 кабельных портов ввода-вывода.

Корпус муфты изготовлен из высокопрочного пластика и состоит из двух половин, которые соединяются с помощью 10-ти невыпадающих подпружиненных болтов. В результате муфта имеет возможность легкого многократного доступа внутрь к кассетам; совместима с любыми типами волоконно-оптических кабелей (с одной/двумя оболочками, с одним/двумя силовыми элементами, бронированный и т. д.).

Герметизация кабельных вводов осуществляется при помощи наборных сальников и геля.

В центре нижней половины расположена планка для крепления силовых элементов оптических кабелей и заземления бронепокровов.

В муфту можно установить до 4-х кассет по 24 волокна каждая.

Минимальный радиус изгиба оптического волокна в кассете при выкладке составляет не менее 30 мм.

В комплект муфты входят транспортные трубки, в которые при монтаже помещается оптический модуль/волокна.

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) – 330 x 186 x 125;

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ, мм) – 340 x 200 x 140;

Вес муфты – 2,2 кг (вес упаковки – 3,5 кг).

Емкость муфты – 96 сварок (4 кассеты STT-SL по 24 сварки);

Количество кабельных вводов – 6 (3 с одной стороны и 3 с другой) для кабелей диаметром от 8 до 17 мм;

Рабочая температура – от -40 С° до +70 С°

Комплектация:

№	Наименование 	Количество

1 	Корпус муфты (из 2-х частей: верхняя и нижняя

половины) 	1 шт

2 	Транспортная трубка PVC 	24 шт

3 	Оптическая кассета STT-SL на 24 сварки 	4 шт

4 	Металлический ключ для затяжки болтов 	1 шт на 10 шт

5 	Соединитель заземления 	3 шт

7 	Кабельные стяжки 	6 штук(длинные),      20 штук (короткие)

8 	Гель для герметизации 	1 тюбик

9 	Гильзы под сварку КДЗС 	96 шт

10 	Изолента 	1 рулон

Контейнер для муфт

Технические требования:

Контейнер для муфт представляет собой колодец оперативного доступа (КОД), применяется при строительстве и ремонте волоконно-оптических линий связи. Используется для размещения и защиты технологических запасов кабеля, расположения и обслуживания муфт. Контейнер оперативного доступа можно использовать под водой, он герметичен и не всплывает.

Характеристики:

1) Материал – монолитная емкость, выполненная из полиэтилена методом ротационного образования;

2) Размеры – не более 1000мм*800мм*500мм и не менее 870*720*410мм;

3) Вес - не более 20 кг;

4) Цвет – чёрный;

5) Давление – до 2-х тонн;

6) Герметичность – исключает попадание воды и грязи;

7) Количество вводов – 4 ввода диаметром 40 мм;

8) Запас кабеля – общий запас оптического кабеля 2х15м;

9) Защита вводов трубы в емкость – резиновая прокладка, закрепляемая в отверстие в стене емкости, гарантирующая непроницаемость соединения полиэтиленовой трубы с КОД-ом;

10) Крышка – защита от попадания воды и грязи снабжена резиновым уплотнительным

11) Температура эксплуатации – от -50С до + 60С;

12) Срок эксплуатации – 50 лет;

13) Установка в болотистых грунтах – Крышка комплектуется трубой диаметром 200 мм наполняемая балластным материалом (бетон и т.п ).

Маркер шаровый

Технические требования:

Маркер шаровой для линий связи предназначен для определения трассы в процессе эксплуатации.

Маркер представляет собой резонирующий колебательный контур, помещенный в защитный пластиковый кожух оранжевого цвета в форме шара, диаметром 102 мм. Корпус маркера выполнен из высокоплотного термостойкого полиэтилена, не поддающегося воздействию экстремальных температур, химикатов и других внешних факторов. Сигнал от прибора вызывает в маркере колебания определенной частоты, с помощью которых он идентифицируется с поверхности.

Маркер обладает технологией самовыравнивания, благодаря которой можно не беспокоиться о положении маркера в траншее – в любом положении будет обеспечен максимальный сигнал.

Характеристики:

1) макс. глубина закладки - 1,6 м;

2) цвет маркера – оранжевый (для линий связи);

3) диапазон рабочих температур - от -30 до +66 °С;

4) диаметр – 102 мм;

5) тип маркера – пассивный:

6) вес – не более 350 гр