Приложение 1 к технической спецификации

Техническая спецификация

на техническую глину Tonsil CO 616G (горячей очистки) для аппаратов глиноочистки R-302 A/B установки каталитического риформинга CCR

| № | Наименование показателей | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Химико-физические характеристики глины: - гранулированный и активированный кислотой монтмориллонит - содержание SiO2, % масс. не менее; - содержание Al2O3, % масс. не менее; - содержание Fe2O3, % масс. не менее; - щелочные и щелочно-земельные оксиды, % масс. не менее; - потеря при прокаливании (2 часа при 10000С), % масс. не более; - содержание хлоридов, ppm, не более; - активная кислотность, мкмоль/100 г; - удельная площадь поверхности, м2/г, не менее; | 67,8 16,1 3,9 4,9 7,0 70 31,2 270 |
| 2 | Физические свойства глины: - гранулометрический состав по методу исследования BE 0015: >0,1 мм, макс.%; 0,25-1,0 мм, мин.%; <0,25 мм, макс.%; - плотность сыпучего материала, кг/м3 по методу исследования BE 0014; - свободная влага, % масс. по методу исследования BE 0008; - свободная кислотность, % масс. по методу исследования BE 0040; | не более 10 не менее 80 не более 10 720±60 8±2 не более 0,13 |
| 3 | Упаковка: | биг-бэги |
| 4 | Характеристика и описание работы технологического оборудования: Аппараты горячей глиноочистки R-302-A/B требуется для удаления из экстракта бензола олефиновых и диеновых соединений. - объем загружаемой глины на каждый аппарат, м3; - вход: - температура, начало цикла - конец цикла, 0С; - давление, начало цикла - конец цикла, МПа (изб.); - выход: - температура, начало цикла - конец цикла, 0С; - давление, начало цикла - конец цикла, МПа (изб.); - падение давления, начало цикла - конец цикла, МПа; - часовая объёмная скорость жидкости, час-1; | 61 180 - 210 2.125 - 2.125 210 - 210 2.0 - 2.0 2.0 - 2.0 1 |
| 5 | Характеристики среды: - Состав: Бензол, % масс; Нафтены С7, % масс; Толуол, % масс; Парафины С8, % масс; Этилбензол, % масс; Параксилол, % масс; Метаксилол, % масс; Ортоксилол, % масс; Неароматические углеводороды, % масс; | 38.09 0.01 60.15 0.10 0.23 0.45 0.84 0.05 0,08 |
| 6 | Гарантии производителя: - степень очистки (бромный индекс, мг/100 г); - перепад давления на аппарате при максимальном расходе, МПа - срок службы, год | не более 20 не более 0,2 не менее 1 |
| 7 | Год выпуска: | 2019 г. |

Приложение 1 является неотъемлемой частью технической спецификации